搪瓷管道招标技术文件

- 技术说明

- 本技术规格书适用于江苏索普新材料科技有限公司氯乙酸装置搪瓷管道招标采购。本技术规格书提出的是最低限度的要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本技术规格书和有关最新工业标准的产品。

- 投标人应对本技术规格书中所列明的各项内容和要求逐项作出明确的响应，不能简单应答满足或不满足。如不按本技术规格书的要求做出应答或所提供的资料不能满足要求，将承担被废标的风险。

- 如果投标产品的技术性能、指标低于或不符合本技术规格书所提出的要求，应在投标文件的《技术规格偏离表》中作出明确、详细的说明。

- 如果招标方发现投标人对本技术规格书的响应不真实，投标人将被废标或被取消中标资格，承担退货和赔偿招标方经济损失。

- 本技术规格书所引用的标准如与投标人所执行的标准发生矛盾时，应按较高的标准执行。

- 投标人所提供的设备必须满足国家、江苏及氯乙酸行业对安全、环保、节能等规范要求。

- 投标人提供的一切文件资料均以中文叙述为准。

- 技术要求

- 投标人应提供类似工况业绩表，并提供正式合同或用户证明复印件，加盖投标人公章，原件备查，必须真实有效如有隐瞒或欺骗将被取消投标资格。

- 投标人需提供20#钢衬搪玻璃管道（进口瓷釉）含管道和活套法兰。

- 投标人钢材：采用包钢、鞍钢、莱钢、济钢及同等级别钢厂出产的20#钢，产品交货时需提供有效材料证明书。搪瓷釉：应选用法国德地氏DD3009、德国wendle、日本八光等同级别进口瓷釉，以确保釉面性能指标达到设计要求。

- 投标人保证按招标人确认的图纸长度、管件进行走向加工，并在各方面与合同规定的质量、规格、性能相一致,能满足招标方工艺和产品质量需求。

- 投标人应严格履行质保期的承诺。不得私自更改或代用材料，由此造成的损失由卖方全部承担。

- 投标人需标注搪瓷管道常用易损件和备品备件清单、价格和采购周期。

- 投标人提供搪瓷管道随货备件清单。

- 投标人后期需提供搪瓷管道螺栓、螺帽、垫片数量和规格。

- 投标人根据设计院提供的单线图进行二次分割，大小头，管件，直管段数量进行二次确认。

- 搪瓷管道设计压力：-0.1Mpa-1.0Mpa，管道设计温度：-20℃-200℃。

- 搪瓷管道探伤100%，搪瓷管道前表面需喷砂处理，成品管道表面需灰色环氧富锌底漆 厚度：20-30μm。

- 投标人设计、制造及检验标准需满足不限于以下要求：

（1）GB 25025-2010 搪玻璃设备技术条件

（2）HG/T 2637-2017 搪玻璃件几何尺寸检测方法

（3）HG/T 2105-2017 搪玻璃设备 活套法兰

（4）HG/T 2143-2018 搪玻璃设备 管口

（5）GB/T 7991.5-2104 搪玻璃层试验方法 第5部分:用电磁法测量厚度

（6）GB/T 7991.6-2104 搪玻璃层试验方法 第6部分:高压电试验

（7）HG/T 2050-2013 搪玻璃设备 垫片

（8）HG/T 20592-2009 钢制管法兰

（9）HG/T 2130-2014 搪玻璃管

- 搪玻璃管管口需符合HG/T 2143-2018《搪玻璃设备 管口》相关规定的小高颈管口。

- 搪玻璃管连接采用活套法兰形式连接，活套法兰需符合HG/T 2105-2017《搪玻璃设备 活套法兰》的相关规定。

- 投标人需保证搪瓷的焊缝，焊缝必须采用氩弧焊结形式，确保焊接质量。

- 搪玻璃层不允许有针孔、表面裂纹、局部剥落、鱼鳞爆，不允许钽钉修补， 否则招标人有权认定为废品并提出退货，卖方应承担因退货所造成的一切损失。

- 采用冷喷工艺，严格按现行国家标准检验每一遍瓷釉喷涂厚度，避免在喷涂过程中夹带大的气泡在瓷釉中，防止在生产过程中发生爆瓷的现象。产品瓷釉的总厚度在0.8～2.0mm 之间。

- 搪瓷管道法兰标准按HG/T 20592B。

- 投标人需接受甲方现场实地考察。厂家制造能力，产品性能需满足投标要求。甲方有权随时至投标人工厂对搪玻璃管道进行电火花测试，瓷釉厚度，法兰平整度以及瓷釉表面的检查。

- 投标人需注明未来五年内相关售后技术服务项目收费标准。

- 投标人应提供的资料

- 要求在合同签字后两周内提供设计所需的相关技术资料（纸质，一式三份）：外形图等。

- 交货时提交的资料

- 产品合格证书；

- 原产地证明；

- 系统说明书；

- 安装操作维修手册；

- 装箱清单；

- 出厂检验报告；

- 铭牌数据；

- 其它资料；

- 3.供方提供的图纸必须满足江苏索普新材料科技有限公司的资料交付要求。

- 验收

1.在制造过程中，买方有权随时向卖方了解生产进度和制造质量等情况，卖方必须如实告知。

2.买方检验人员参加的检验并不能免除卖方对该合同产品的责任和义务，卖方必须对合同产品的质量和交货期负责。

3.运输由卖方负责，本技术协议中供货范围内的所有货物由卖方送达买方施工工地或买方指定地点（买方仓库），所有运输途中发生的设备损坏或丢失等异常情况均由卖方承担一切责任。

4.到货后于买方工地双方共同开箱验收，具体开箱验收时间由买方确定，接买方通知后三天内，卖方未到达买方工地，则由买方自行验收，卖方需认可检验结果。卖方按图纸结构进行组装，并按相关内容严格规范进行检验，并出具具有国家认证单位出具的各项性能检测报告及出厂检验合格证。

5.卖方在接买方通知后三个工作日内，须抵达买方现场进行免费指导安装和培训除管道和管件外，膨胀节，垫片等卖方也需免费指导安装。

6.施工完毕，卖方调试完成后通知买方，买方按江苏索普新材料科技有限公司规定组织具备资格的检定单位进行检定验收。

7.卖方提供本套设备技术参数指标的验收方法和步骤，经买方同意后由买卖双方共同参加测试。测试所需专用仪表由卖方提供。

- 质量保证

- 质保期从交付正常使用后36个月。

- 在质保期内，因卖方质量原因造成的问题，卖方应在接到买方通知24小时内派人到现场解决，并无偿提供有关损坏元件。若非卖方原因引起的质量问题，卖方应本着处理问题优先的原则，按买方要求及时到现场处理，费用另议。

- 在质保期后，卖方承诺长期有偿供应备品备件，价格保持两年内无较大变化。

- 在质保期后，如买方有必要请卖方人员到现场服务时，卖方应在24小时内安排技术人员到现场服务。